- ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГОСТ 2770-74
МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ

- 1. Технические требования.

- 1.1. По физико–химическим показателям каменноугольное масло для пропитки древесины должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

| Таблица 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норма | Метод анализа |
| 1. Плотность при 20°C, кг/м3 | 1090 — 1130 | По ГОСТ 18995.1-73 и п. 3.2 настоящего стандарта |
| 2. Массовая доля веществ, нерастворимых в толуоле, %, не более | 0,3 | По п. 3.3 |
| 3. Объемная доля воды, %, не более | 1,5 | По п. 3.4 |
| 4. Фракционный состав, объемная доля, % |  |  |
| до 210°C, не более до 275°C до 315°C до 360°C, не менее | 3 10 — 35 30 — 50 70 | По п. 3.4 |
| 5. Осадок в масле, нагретом до 35°С | Отсутствие | По п. 3.5 |

- 1.2. Не допускается добавлять в масло пиридиновые основания, пековые дистилляты и кубовые остатки ректификации бензола.

- 2. Правила приемки

- 2.1. Правила приемки — по ГОСТ 5445-79 со следующими дополнениями:

  - партией является каждая цистерна;

  - проверку качества продукта производят по средней пробе объемом не менее 1 дм3;

- 2.2. (Исключен)

- 2.3. Показатель, указанный в подпункте 2 таблицы 1, изготовитель определяет один раз в десять суток из среднедекадной пробы.

- 3. Методы анализа

- 3.1. Методы отбора проб по ГОСТ 5445-79.

- 3.1а. Взвешивания проводят на лабораторных весах общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-80.

- 3.2. Определение плотности

Плотность определяют по ГОСТ 18995.1-73 со следующими дополнениями:

  - пробу продукта помещают в стакан или коническую колбу и подогревают до 60–80°C до полного растворения кристаллов. Затем добавляют 2–5 г безводной сернокислой меди, тщательно перемешивают и после отстаивания в течение 2–3 мин продукт осторожно сливают в предварительно нагретый до 60–80°C цилиндр для дальнейшего определения плотности;

  - плотность измеряют ареометрами АОН-1 1060-1180 по ГОСТ 18481-81 с использованием термометров ТЛ-2 1-А, Б 2,3 по ГОСТ 215-73;

  - для приведения значения плотности к 20°C пользуются температурной поправкой плотности 0,7 кг/см3 на 1°C.

- 3.3. Определение массовой доли веществ, нерастворимых в толуоле.

- 3.3.1. Применяемые посуда и реактивы:

  - колба коническая по ГОСТ 25336-82, вместимостью 250 см3;

  - воронка типа В по ГОСТ 25336-82, диаметром 75 или 100 мм;

  - стаканчик для взвешивания (бюкса) по ГОСТ 25336-82;

  - эксикатор по ГОСТ 25336-82, с прокаленным хлористым кальцием, который должен обновляться при появлении признаков видимого увлажнения;

  - цилиндр измерительный по ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 см3;

  - шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 120°C;

  - фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» диаметром 11 см;

  - толуол каменноугольный и сланцевый по ГОСТ 9880-76 или тулуол нефтяной марки А по ГОСТ 14710-78.

- 3.3.2. Подготовка к анализу.

Фильтр промывают толуолом и сушат в бюксе с открытой крышкой в сушильном шкафу при 100–110°C не менее 30 мин, после этого бюксу с фильтром охлаждают в эксикаторе до температуры окружающей среды, закрывают крышкой и взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. Высушивание, охлаждение и взвешивание бюксы с фильтром повторяют до постоянной массы.

- 3.3.3. Проведение анализа.

В предварительно взвешенную колбу помещают 25 г анализируемого масла и снова взвешивают. Взвешивание проводят с погрешностью не более 0,01 г. Затем в колбу добавляют 25 см3 толуола, тщательно перемешивают и фильтруют через подготовленный по п. 3.3.2. фильтр. Остаток на фильтре промывают нагретым до 50–70°C толуолом до получения бесцветного фильтрата. Фильтр с осадком сушат и взвешивают по п. 3.3.2.

- 3.3.4. Обработка результатов.

Массовую долю веществ, нерастворимых в толуоле, (Х) в процентах вычисляют по формуле где

  - m - масса навески продукта, г;

  - m1 - масса сухого фильтра, г;

  - m2 - масса фильтра с осадком, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности P=0,95 не должны превышать 0,03%.

- 3.4. Определение объемной доли воды и фракционного состава.

- 3.4.1. Применяемые посуда и приборы:

  - колба металлическая круглодонная вместимостью 200–250 см3;

  - насадка с одним шаром;

  - холодильник воздушный стеклянный длиной трубки 600 мм и диаметром 15–18 мм;

  - цилиндры измерительные с носиком по ГОСТ 1770-74 вместимостью 10 и 100 см3;

  - термометр типа ТН-7 по ГОСТ 400-80 или термометр ТЛ-2 1-А, Б 5 по ГОСТ 215-73;

  - горелка газовая или электроколбонагреватель с регулируемым термообогревателем мощностью 300-360 Вт.

- 3.4.2. Проведение анализа.

  - Масло перед анализом нагревают до 60–80°C до полного растворения кристаллов и тщательно перемешивают.

  - 100 см3 подогретого масла помещают в колбу, которую плотно соединяют с насадкой при помощи корковой пробки. Верхнее отверстие насадки закрывают плотной корковой пробкой, в центре которой устанавливают термометр так, чтобы его ртутный резервуар находился в центре шарика дефлегматора. Колбу с продуктом устанавливают на кольцо штатива, а отводную трубку дефлегматора соединяют с холодильником при помощи корковой пробки так, чтобы она входила в него на половину своей длины.

  - Колбу обогревают пламенем газовой горелки или электрообогревателем вначале осторожно, избегая перебросов, при достижении 150°C со скоростью двух капель дистиллята в секунду, производя отсчет капель на выходе из холодильника.

  - В процессе разгонки холодильник при необходимости подогревают пламенем газовой горелки для удаления кристаллов продукта с его стенок.

  - Фракцию, отогнанную до 210°С, отбирают в цилиндр вместимостью 10 см3 и после ее расслоения измеряют объем воды и продукта.

  - Слудующие фракции отбирают в цилиндр вместимостью 100 мл, отмечая количество отгона при температурах 275, 315 и 360°C с учетом отгона продукта до 210°C.

  - Допускаемые расхождения между результатами двух параллельных определений для воды и отгона продукта до 210°C–0,2%, для остальных отгонов — 2%.

  - Полученные объемы отгонов в миллилитрах до каждой из нормируемых температур представляют собой объемную долю отгонов в процентах.

- 3.5. Определение осадка в масле, нагретом до 35°C.

- 3.5.1. Применяемые приборы, посуда и реактивы:

  - сетка металлическая проволочная тканая по ГОСТ 3584-73, номера сеток 018–0224;

  - термометр ТЛ-2 1-А, Б 2 или ТЛ-5 2-А, Б 2 по ГОСТ 215-73;

  - стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336-82 вместимостью 250 и 600 см3;

  - пробирка с плоским дном диаметром 16±1 мм и высотой (150±5) мм или по ГОСТ 25336-82 типа П1 или П2 аналогичного размера;

  - вещества водоотнимающие: медь сернокислая безводная или натрий сернокислый безводный по ГОСТ 4166-76;

  - горелка газовая или электроколбонагреватель с регулируемым термообогревом мощностью 300–360Вт.

- 3.5.2. Подготовка к анализу.

  - Около 100 см3 анализируемого масла помещают в стакан вместимостью 250 см3 и подогревают до 60–80°C. Затем добавляют 2–5 г водоотнимающего вещества и фильтруют через нагретую до 40–50°C металлическую сетку, избегая попадания на нее осадка водоотнимающего вещества.

  - В случае, если в процессе фильтрования на сетке выпадут кристаллы антрацена, часть отфильтрованного масла возвращают в стакан, подогревают до первоначальной температуры и снова фильтруют. При необходимости эту операцию повторяют.

- 3.5.3. Проведение анализа:

  - Подготовленную пробу масла наливают в предварительно нагретую до 50°C пробирку высотой слоя 3 см. Пробирку со вставленным в нее термометром помещают в стакан вместимостью 600 см3 с теплой водой, нагретой до 50°C, так чтобы уровень воды был выше уровня масла в пробирке на 8–10 см и пробирка на касалась дна стакана.

  - Стакан устанавливают на сетку кольца штатива и постепенно снижают температуру воды. По достижении 40–50°C снижение температуры ведут со скоростью 1–2°C в минуту до (35±1)°C. Скорость снижения температуры регулируют пламенем газовой горелки или теплом колбонагревателя.

  - При этом наблюдают температуру масла в пробирке.

  - При снижении температуры масла до (35±1)°C ее поддерживают в течение 30 мин. В это время, при периодическом помешивании термометром, наблюдают появление кристаллов. Для этого приподнимают термометр и дают возможность каплям масла стечь по стенке пробирки. В тонком слое масла на стенке пробирки через лупу отмечают наличие или отсутствие кристаллов.

  - Масло считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если в течение 30 мин не обнаружено появления в нем кристаллов.

- 4. Транспортировка и хранение.

- 4.1. Каменноугольное масло для пропитки древесины транспортируют в железнодорожных цистернах или термоцистернах грузоотправителя или грузополучателя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на железнодорожном транспорте.
Автомобильным транспортом продукт транспортируется в закрытых металлических емкостях грузополучателя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- 4.2. Каменноугольное масло для пропитки древесины в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433-81 относится к классу 6, подклассу 6.2, шифр группы 6200.

- 4.3. Степень (уровень) заполнения цистерны рассчитывают с учетом полного использования вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

- 4.4. Каменноугольное масло для пропитки древесины хранят на складах в обогреваемых емкостях при 60–80°С. Допускается хранить масло при 30–35°С.

- 4.5. Закристализовавшийся при транспортировании или хранении продукт перед сливом разогревают горячим маслом температурой 60–100°С.

- 5. Гарантии изготовителя.

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества каменноугольного масла для пропитки древесины требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

- 5.2. Гарантийный срок хранения каменноугольного масла для пропитки древесины — один год со дня изготовления.

- 6. Требования безопасности.

- 6.1. Каменноугольное масло для пропитки древесины — токсичная жидкость, выкипающая в пределах 200–400°С, с резким специфическим запахом. 
При вдыхании паров масла могут возникать явления отравления, выражающиеся в усиленном слезотечении и раздражении верхних дыхательных путей. 
Систематическое воздействие паров масла вызывает тошноту, головные боли, головокружение. 
При контакте масла с кожным покровом возникает воспалительные заболевания кожи, усиливающиеся под действием солнечных лучей.

- 6.2. Обслуживающий персонал при отборе проб, производстве и использовании каменноугольного масла для пропитки древесины должен быть снабжен спецодеждой и защитными очками. 
Для защиты открытых частей тела рекомендуется специальные предохранительные мази из растительных масел с окисью титана, паста типа ХИОТ-6, ХИОТ-10 или ХИОТ-11 и другие, сохраняющиеся в течение всего времени работы.

- 6.3. Анализ продукта необходимо проводить в вытяжном шкафу.

- 6.4. Каменноугольное масло для пропитки древесины — пожароопасный продукт. 
Температура вспышки 100–110°С, температура воспламенения около 150°C, температура самовоспламенения около 530°C. 
Температурные пределы воспламенения паров:

  - НТПВ — около 100°C;

  - ВТПВ — около 145°C;

- 6.5. Каменноугольное масло для пропитки древесины при загорании тушить распыленной водой, пеной, при объемном тушении — углекислым газом, составом СЖБ, паром.